混凝土工程抽查管理標準表(1/3) (範例)

| 工作項目 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理記錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工前準備階段 | 澆置準備 | 澆置範圍、區隔，澆置數量及澆置順序 | 掌握施工作業人員機具設備 | 澆置前 | 依核定施工計畫 | 每次澆置前一日或作業當日前 | 徹底執行 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 壓送車、作業人員、震動棒之配置 | 掌握施工作業人員機具設備 | 澆置前 | 依核定施工計畫 | 每次澆置前一日或作業當日前 | 徹底執行 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 澆置面、模板內部清潔狀況 | 木片、木屑殘留鐵釘垃圾雜物之清潔 | 澆置前 | 目視 | 每次澆置前 | 再清潔 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板之濕潤狀況 | 濕潤狀況 | 澆置前 | 目視 | 每次澆置前 | 再撒水濕潤模板 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 預拌混凝土運輸 | 拌合至澆置完成之時間控制 | [90分鐘] | 卸料時 | 記錄出場至卸料時間 | 每一車 | 發貨時間重新調整 | 出貨單 |  |
|  | 卸料抽驗 | 預拌混凝土外觀 | 外觀無異常狀態 | 卸料時 | 目視 | 每一車 | 通置預拌場改善 | 抽查紀錄表 |  |

混凝土工程抽查管理標準表(2/3) (範例)

| 工作項目 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理記錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工階段 | 混凝土試體抗壓強度試驗 | 坍度 | 實際坍度 檢查標準參考混凝土施工規範 | 卸料時 | 坍度試驗 | 每次乙組，50－200立方2組，200立以上3組 | 通置預拌場改善 | 試驗成果之照片 |  |
|  |  | 試體取樣 | 達查核金額（含）以上每1組[5個試體]，未達查核金額每1組[3個試體] | 卸料時 | 圓柱體製作 | 督促或會同承造廠商辦理： 當天澆置數量在50m3以下者免做圓柱試體 但工程累積澆置量： 50~200m3 1組 200~400m32組 400~600m33組 | 依合約規定鑽心取樣 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 試體抗壓強度 | 如圖說規定 | 澆置後28天 | 抗壓試驗，於28天壓3個 | 如試體取樣 | 依合約規定辦理 | 抗壓試驗報告 |  |
|  | 澆置 搗實 | 輸送管末端軟管之移送 | 避免損壞排紮之鋼筋 | 澆置時 | 目視 | 時常 | 改善移管動作 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 輸送管之拆除 | 注意管內剩料之清潔處理 | 拆管時 | 目視 | 每次拆管時 | 再清潔處理 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 澆置方法、澆置順序 | 如施工計畫書 | 澆置中 | 目視 | 每次澆置 | 隨時改正 | 抽查紀錄表 |  |

混凝土工程品質管理標準表(3/3) (範例)

| 工作項目 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理記錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方法 |  |  |
| 施工階段 | 澆置 搗實 | 震動棒震動時間 | [5-10秒/處] | 澆置中 | 目視 | 每次澆置時 | 改正 | 抽查紀錄表 |  |
|  | 施工縫 | 施工縫之清潔及處理 | 後續混凝土澆置前應確實清潔，必要時表面須打毛、塗刷水泥漿或設置剪力(止滑)榫 | 澆置中 | 目視 | 每次澆置中止續打時 | 依指示清潔處理，表面打毛、塗刷水泥漿或設置剪力(止滑)榫 | 抽查紀錄表 |  |
|  | 養護 | 混凝土表面濕潤狀態 | 保持表面濕潤狀態 | 混凝土澆置後7日內 | 目視 | 每日一回 | 鋪蓆遮蓋、灑水養生 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 荷重狀態 | 澆置後翌日禁止人員、車輛等重物進入 | 澆置後翌日 | 目視 | 每次澆置後 | 修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 拆模 | 拆模後之抽驗處理 | 保護層厚度 | 鋼筋不得露出 | 拆模後 | 目視 | 各部位 | 與監造人員協議補救方法 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 蜂巢現象 | 不得有明顯可見之缺失 | 拆模後 | 目視 | 各部位 | 修補之 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 冷縫現象 | 不得有明顯可見之缺失 | 拆模後 | 目視 | 各部位 | 修補之 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 表面龜裂 | 不得有危害結構安全之龜裂現象 | 拆模後 | 目視 | 各部位 | 與監造人員協議補救方法 | 抽查紀錄表 |  |