全套管基樁工程施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

| 施工流程 | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 場地整理 | 整平及壓實 | 平整及不沉陷 | 定位前 | 目視 | 1次 | 重新整平及滾壓 | 施工日誌 |  |
|  | 定位 | 樁心檢測 | 水平位置偏差＜10cm，高程如圖說規定。 | ＊鑽掘前 | 經緯儀、水平儀 | 每支 | 重新放樣檢測 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 基樁套管直徑 | 外徑≧150cm | ＊鑽掘前 | 捲尺 | 每支 | 更換 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 基樁套管璧厚 | 管厚≧16mm | ＊鑽掘前 | 捲尺 | 每支 | 更換 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工中 | 鑽掘 | 沉澱池設置 | 體積需大於6m×3m×3m | 不定期 | 捲尺 | － | 重新設置 | 自主檢查表 |  |
|  |  | 取土 | 用取土筒或鯊魚頭取土 | 不定期 | 目視 | － | 更換 | 照片 |  |
|  |  | 套管位置偏差 | ≦10 cm | ＊鑽掘時 | 捲尺 | 每支 | 重新定位 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 套管接合情形 | 鎖緊 | 不定期 | 目視 | － | 重新鎖緊 | 照片 |  |
|  |  | 鑽掘垂直精度 | ＜1/200 | ＊鑽掘後 | 超音波 | 每支 | 修正 | 檢測紀錄及施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 基樁長度 | 60m〜60.75m | ＊鑽掘後 | 水尺 | 1次/每支 | 再鑽掘 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 樁底淤泥沈澱量 | ＜5㎝ | ＊鑽掘後 | 水尺 | 每支 | 抽淤泥 | 施工抽查紀錄 |  |
| 施工中 | 鋼筋籠製作 | 主筋直徑 | 32㎜ | ＊吊放前 | 捲尺 | 每支 | 更換 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 箍筋直徑 | 19㎜ | ＊吊放前 | 捲尺 | 每支 | 更換 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 搭接長度 | 40D | ＊吊放前 | 捲尺 | 每支 | 補銲 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 主筋與箍筋支數 | 依施工圖〈如附件〉 | ＊吊放前 | 目視 | 每支 | 更換 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 主筋長度 | 每節10~16m | ＊吊放前 | 捲尺 | 每支 | 更換 | 施工抽查紀錄 |  |
|  |  | 箍筋間距 | 依施工圖〈如附件〉 | ＊吊放前 | 捲尺 | 每支 | 補足 | 施工抽查紀錄 |  |